к.т.н. Гнатенко М.Ф.

ВЕЛМА, г.Киев

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ КОРРЕКТИРОВКИ ПЛАСТИЧНОСТИ

ОБМАЗОЧНЫХ МАСС  ПРИ  РАЗЛИЧНЫХ КОМБИНАЦИЯХ

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА, СВОЙСТВ ЖИДКОГО СТЕКЛА И

ТИПА ПЛАСТИФИКАТОРА.

В публикациях [1, 2,] по вопросу пластичности обмазочных масс, методики ее определения и общих представлений влияния различных параметров на пластичность отмечалось, что в настоящее время отсутствуют четкие однозначные закономерности, которые можно было бы использовать для обеспечения высокой стабильной пластичности обмазочных масс. К тому же, пластичность хоть и является основной характеристикой обмазочных масс, но не единственной. К очень важным характеристикам обмазочных масс следует отнести следующие:

- стойкость против задиров (упруго-пластичные свойства);

- степень адгезии массы к стержню;

- степень различия в обволакивании частиц шихты жидким стеклом (в т.ч.  растворимым пластификатором) внутри брикета и на его поверхности;

- склонность обмазочной массы к интенсивному подсыханию за счет резкого освобождения влаги из структуры пленки жидкого стекла вследствие физико-химического взаимодействия жидкого стекла с компонентами шихты;

- степень размягчения обмазочных масс при нагревании в герметичных условиях и при одновременном удалении влаги с массы;

- склонность массы, а также частиц отдельных компонентов шихты к истиранию с образованием новых поверхностей (измельчение) при определенных давлениях и скоростях сдвига;

- податливость обмазочной массы в виде покрытия на стержне качественной зачистке торцов;

- характеристика термообрабатываемости сырого покрытия без трещин, вмятин, вспухания и т.п. при мягких и жестких режимах сушки и прокалки;

- стабильность пластических свойств по времени хранения массы.

Можно назвать еще ряд  характеристик обмазочных масс, которые являются менее важными и которые зависят в большей степени от оборудования, на котором они приготавливаются, перерабатываются, опрессовываются, зачищаются, термообрабатыва-ются. В данном докладе они рассматриваться не будут.

Итак, общеизвестно, что технологические свойства обмазочной массы, ее качество, т.е. все перечисленные выше характеристики, в том числе главная характеристика – плас-тичность массы определяются:

- рецептурным, объемным гранулометрческим составом шихты и ее физико-химической активностью по отношению к жидкому стеклу;

- характеристиками, а точнее свойствами жидкого стекла и его количеством в массе;

- типом и количеством пластификатора.

Естественно, применительно к той или другой марке шихты соответствующих электродов:

- с учетом рецептурного состава;

- при условии поставок сырьевых компонентов со стабильными характеристиками по химическому и минералогическому составу и физико-химическим свойствам  можно было рассчитать жесткие требования к:

а) гранулометрическому составу компонентов шихты, обеспечивающему оптимальный объемный зерновой состав шихты с учетом обеспечения требуемых технологических свойств обмазочной массы. Критерии определения оптимального гранулометрического состава рассмотрены в публикациях [1, 2, 3]. И эти требования должны соответственно строго выдерживаться.;

б) жидкому стеклу по модулю, плотности вязкости, при t=20оС, при условии  однозначной зависимости технологических свойств жидкого стекла химическому составу и концентрации во взаимосвязи с рецептурным и гранулометрическим составом шихты;

в) выбору того или иного типа пластификатора в комбинации с характеристиками жидкого стекла и шихты.

Если бы соблюдались все вышеперечисленные требования, а поставляемые компоненты имели стабильные технологические свойства (что обеспечено при производстве электродов на фирмах дальнего зарубежья), мой доклад был бы бессмысленным.

К большому сожалению, на электродных производствах стран СНГ многое нестабильно: и гранулометрический состав компонентов, и технологические свойства жидкого стекла, и поставляемые компоненты не только по химическому и минералогическому составу, но и по физико-химическим свойствам. Естественно, технологический процесс тоже нестабилен и нестабильно качество электродов по некоторым параметрам.

Все усилия наших специалистов в этой области должны быть нацелены на стабилизацию технологического процесса производства электродов, и организатором этих работ должен быть ИЭС им.Е.О.Патона или Ассоциация “Электрод”. А если не они, то кто же?

Пока же все это будет организовано, приходится заниматься косметическими приемами. А приемами можно овладеть и пользоваться ими лишь в случае познания сущности, физики процессов, происходящих в обмазочных массах при их смешивании, опрессовке и переработке.

В чем же суть? Суть становится понятной, если все, что известно разложить, расставить в определенной логической последовательности.

Исходя из общих требований, обмазочная масса должна обладать следующими свойствами (сварочно-технологические свойства не рассматриваются):

А) стойкость против смятия (вмятин), т.е. иметь определенную структурную прочность при практически нулевых скоростях сдвига;

Б) при этом стабильно прессоваться при минимальном давлении (напряжениях сдвига).

Какими путями это может быть достигнуто?

Стойкость против смятия за счет:

- с одной стороны, гранулометрического состава шихты (минимальное количество пустот, минимально возможное количество слоев, участвующих в деформациях, создание структурного каркаса из частиц максимально допустимого размера, в т.ч. за счет армирующего эффекта частиц с анизодиаметрической формой);

- с другой стороны, путем придания пленке жидкого стекла структурно-механических свойств (предел текучести,  тиксотропия).

Стабильность  прессования при минимальном давлении может быть достигнута также :

- во-первых, за счет правильного подбора гранулометрического состава шихты с точки зрения сдвига слоев (минимальное количество слоев течения в толщине покрытия; минимальная шероховатость слоя и максимальная плотность укладки частиц в шихте при прочих равных условиях). Все это достигается при подготовке шихты.;

- во-вторых, за счет пленки жидкого стекла (при необходимости в комбинации с пластификатором), которая должна обеспечить прочное покрытие каждой частицы шихты и минимальное трение при сдвиге между частицами.

Требуемые свойства пленки жидкого стекла обеспечиваются правильным подбором характеристик жидкого стекла с учетом выбора необходимого зернового состава шихты в зависимости от физико-химических свойств компонентов, типа и количества пластификатора.

Технологические свойства пленки жидкого стекла и свойства обмазочных масс формируются в процессе смешивания шихты с жидким стеклом.

Что же при этом происходит (если характеристики шихты, жидкого стекла и режимы смешивания правильно подобраны)?

Жидкое стекло, попадая в шихту в смесителе, распределяется  в ее объеме, покрывая поверхность частиц. Это первая стадия процесса приготовления обмазочной массы – равномерное распределение жидкого стекла в объеме шихты. Она должна производиться как можно быстрее (лучше всего в интенсивных смесителях).

Наряду с прохождением первой стадии, частично начинается и вторая стадия – процесс формирования структурно-механических свойств пленки жидкого стекла. Т.е. происходит изменение свойств жидкого стекла под действием:

- процессов адсорбции и смачивания пленкой жидкого стекла поверхности частиц;

- физико-химических процессов взаимодействия жидкого стекла с частицами (поверхностью) шихты, образование двойного электрического слоя, ионный обмен и т.п.;

- растворения в жидкой фазе стекла отдельных компонентов и пластификаторов;

- отбора влаги пластификаторами;

- электролитного воздействия отдельных добавок (пластификторов) на жидкое стекло и т.д. и .т.п.

Под влиянием этих процессов в жидком стекле происходят очень сложные, многогранные, неоднозначные превращения, связанные с гелеобразованием щелочных кремнекислородных полисиликатов (а зачастую комбинированных щелочноземельных). Именно гель и придает определенные свойства массе.

В момент образования гель обладает хорошей адгезией и прочно сцепляется с поверхностью частиц. В результате обеспечивается уменьшение коэффициента трения между частицами (слоями). То есть гель жидкого стекла обладает, с одной стороны. пределом текучести, а с другой стороны, обеспечивает сдвиг (течение)  между частицами (слоями) при определенных напряжениях сдвига.

И, как уже отмечалось выше, все было бы хорошо: пластические свойства обмазочных масс были бы высокие, если бы все было стабильно: гранулометрический состав, физико-химические свойства компонентов, технологические свойства жидкого стекла и т.п. К сожалению, не все в нашей технологии стабильно.

Начнем с жидкого стекла. Как известно, из литературных источников [4, 5] гель жидких стекол, который образовывается, может быть по своим структуре и свойствам  жестким, средним и мягким.

Необходимые требуемые технологические свойства пленки жидкого стекла обеспечиваются при образовании геля со средней структурой. В случае образования жесткого по структуре геля хотя и обеспечивается течение массы при напряжении сдвига, однако наблюдается разрыв сплошности массы (разрыхление). После выхода из пресса массы в виде покрытия, оно рассыпается, не держится за стержень; нарушаются первоначальные связи между частицами и т.п.

Мягкий по структуре гель не обеспечивает требуемого снижения коэффициента трения между частицами, т.е. не пластифицирует в необходимой степени обмазочные массы и они стабильно не прессуются.

Что же определяет образование одной или другой структуры геля?

Прежде всего это степень активности исходного жидкого стекла. Было предложено в этой связи разделить жидкие стекла на три вида : активные, нормальные и пассивные.

Активные жидкие стекла склонны к образованию  жесткого геля, они резко изменяют вязкость с изменением плотности (влагосодержания), температуры, резко изменяют свои свойства при ионном обмене, воздействии солей-электролитов, кислот, щелочей, при взаимодействии с ферросплавами и т.д. К таким стеклам относятся, как правило, высокомодульные жидкие стекла (М3,13,3 в зависимости от типа Na-, комбинированные, К- и т.п.).

Пассивные жидкие стекла реагируют на все перечисленные факторы очень слабо и склонны к образованию мягкого по структуре геля. Это, как правило, жидкие стекла с низким модулем (М2,92,8).

Нормальные жидкие стекла склонны к образованию среднего по структуре геля (М=2,83,1). Именно такие жидкие стекла следует признать наиболее технологичными и приемлемыми для обмазочных масс. К сожалению, среди этих стекол встречаются жидкие стекла как активные, так и пассивные.

На образование жесткого, среднего или мягкого геля влияет и степень активности компонентов шихты, и их гранулометрический состав, а также степень активности пластификатора и специальных добавок в шихте. Поэтому по аналогичному принципу компоненты шихты можно разделить на активные и пассивные.

Активные компоненты склонны вызывать образование в жидких стеклах геля с жесткой структурой (мрамор, магнезит, плавиковый  шпат, ферросплавы и т.п.).

При пассивных компонентах в жидком стекле, как правило, образуются мягкие гели (рутил, слюда-мусковит, кварцевый песок, пассивированные порошки ферросплавов и т.д.)

Что касается гранулометрического состава активного компонента, то чем больше мелкой фракции, тем более он активен и, соответственно воздействуя на жидкое стекло, будет вызывать образование более жесткого по структуре геля. И наоборот, чем более крупным будет гранулометрический состав активного компонента, тем его воздействие на жидкое стекло будет менее интенсивное.

Пластификаторы и различные специальные добавки также можно разделить на активные и пассивные по воздействию на жидкое стекло.

Активные – это техническая КМЦ, сода, поташ, соли-электролиты, кислоты и т.п.

Пассивные – это очищенная КМЦ, электродная целлюлоза, слюда, тальк, щелочи и т.п.

Активные пластификаторы способствуют повышению жесткости структуры геля, а пассивные наоборот, при других равных условиях не вызывают повышения жесткости структуры геля.

Таким образом, определение направлений оптимизации пластических свойств заключается в определении направлений изменения активности жидкого стекла, компонентов, пластификаторов (добавок),  которые в комбинации обеспечивали получение нормального геля жидкого стекла. Именно такой гель и обеспечивает наилучшие пластические, опрессовочные и технологические свойства обмазочных масс. Обязательным условием при этом является оптимальный гранулометрический состав шихты.

Определить направление изменения активности составляющих обмазочных масс можно только на стадии ее приготовления и опрессовки (частично и на стадии обработки покрытия).

Если масса при приготовлении требует длительного смешивания, расход жидкого стекла небольшой, масса долго остается липкой, давление прессования высокое, необходимо повышать активность системы “жидкое стекло – шихта – пластификатор”.

Если же наоборот масса при приготовлении быстро подсыхает, скручивается, требуется повышенный расход жидкого стекла, при опрессовке истекает хорошо, но покрытие сухое, непрочное, рыхлое, плохо держится за стержень и т.п., необходимо понизить активность системы “жидкое стекло – шихта – пластификатор”.

Такой практический подход к изменению активности используемых составляющих позволяет быстро и эффективно скорректировать пластические, опрессовочные и технологические свойства обмазочных масс в сторону оптимизации.

Литература

- Гнатенко М.Ф., ВЕЛМА, г.Киев (Украина). Новые технологические приемы производства покрытых сварочных электродов.// Сборник докладов I-ой Международной конференции по сварочным материалам стран СНГ «Состояние и  перспективы развития сварочных материалов в странах СНГ» , г.Краснодар 22-26 июня 1998 г., Москва-1998 г. С.190-193.

- Гнатенко М.Ф., ВЕЛМА, г.Киев (Украина). Пластичность обмазочной массы при производстве сварочных электродов.// “Сварочное производство”, 1999. №10.С40-41.

- Гнатенко М.Ф., ВЕЛМА, г.Киев (Украина). Как оценивать, регулировать и обеспечивать пластичность обмазочной массы при производстве сварочных электродов? // Сборник материалов научно-технического семинара “Электродное производство на пороге нового тысячелетия”, Санкт-Петербург, 22-26 мая 2000 г.; изд. г.Череповец-2000 г.

4. Корнеев В.И., Дашков В.В. Жидкое и растворимое стекло.// Санкт-Петербург СПБ, 1996.

5. Григорьев П.Н., Матвеев М.А. Растворимое стекло. Промстройиздат, М., 1956. 444 с.