к.т.н. Булат А.В.

фирма ВЕЛМА, г. Киев

О новых разработках сварочных электродов

общего назначения

Как несколько десятилетий в прошлом, так и сегодня в строительстве, машиностроении, судостроении и других отраслях промышленности в основном применя-ются сварочные электроды общего назначения марок  МР-3, АНО-4, ОЗС-4 и АНО-6.

Предприятия-поставщики сырья для производства указанных электродов в каноническом исполнении расположены в удаленных друг от друга регионах бывшего СССР, что приводит к значительным трудностям и издержкам производства. Низкий уровень интеграции стран СНГ, подорожавшие ресурсы и услуги еще более ужесточили ситуацию. Эти обстоятельства вынуждают изготовителей использовать материалы-заменители, поставляемые предприятиями, расположенными ближе традиционных.

К сожалению, в подавляющем большинстве случаев такие замены ведут к ухудшению:

- свойств металла шва;

- сварочно-технологических свойств электродов;

уменьшению:

- производительности;

- доли качественной продукции.

Сложившаяся ситуация стимулировала собственные работы нашей фирмы по двум основным направлениям:

- адаптации региональных материалов-заменителей к наиболее распро-страненным маркам электродов, не ухудшающей свойств электродов;

- решению технологических проблем, связанных с использованием материалов-заменителей.

На сегодня уже разработаны электроды МР-3В и АНО-6В, а также технология их производства, адаптированные к сырью украинских поставщиков.

Модифицированные электроды обладают высокой технологичностью в изготовлении. По сварочно-технологическим и гигиеническим характеристикам они не уступают электро-дам с каноническими рецептурами покрытий (см.табл.1 и 2), а по механическим свойствам металла шва соответствуют типу Э46 по ГОСТ 9467-75 (см.табл.3). На указанные электроды разработаны и зарегистрированы технические условия  Украины   ТУ У 13691856.002-97 и ТУ У 13691856.003-97.

Таблица 1

Измерители расплавления электродов  4 мм

| Марка электродов | αm, г/Ах4 | Gm, г/мин. | КВГМ, % | αmд, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АНО-6В | 8,5 - 9 | 25...29 | 66...68 | 3...5 |
| МР-3В | 8,7 - 9,2 | 26...30 | 68...70 | 1...3 |

Таблица 2

Гигиенические характеристики электродов  4 мм

| Марка | Валовые выделения ТССА |  | Химический состав ТССА, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электродов | г/мин | г/кг | Mn | Si | Fe |
| АНО-6В | 0,5...0,7 | 9...10 | 7,1 | 1,5 | 45,4 |
| МР-3В | 0,4...0,6 | 7...8 | 5,2 | 2,2 | 49,3 |

Таблица 3

Механические свойства металла шва (наплавленного металла)

| Марка электродов | σв, МПа | σт, МПа | δ, % | ан, Дж/см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АНО-6В | 460-484 470 | 365-390 380 | 22-28 26 | 110-132 125 |
| МР-3В | 472-495 482 | 368-386 381 | 25-30 28 | 120-135 128 |

В настоящее время ВЕЛМА ведет работы по адаптации рецептур других марок электродов при этом не только к украинскому сырью, но также к сырью Узбекистана и Казахстана. Мы также готовы вести такие работы и по отношению к сырью Российских регионов.

По отдельным договорам ВЕЛМА может передать нормативно-техническую документацию и технологию производства электродов марки АНО-6В и МР-3В.