ОБОБЩЕННЫЙ ПОДХОД  ПРИ  ОЦЕНКЕ

КАЧЕСТВА  ПОКРЫТЫХ   ЭЛЕКТРОДОВ

к.т.н. Булат А.В.

ВЕЛМА,  г.Киев

В последние годы трудности в обеспечении производства необходимыми материалами и недостаточное научно-техническое сопровождение приводят к деградации качества электродов. Чаще всего это обусловлено:

- необоснованными вариациями сырьевыми материалами в рецептуре;

- запуском в производство недостаточно апробированных разработок;

- снижением требований и объемов контроля сырья, технологических пере-делов и продукции.

В перспективе  такая практика может привести к утрате потребителей и переходу рынка электродов к зарубежным товаропроизводителям или их дилерам.

Для преодоления негативных тенденций необходимо:

- сохранить единую нормативную базу электродного и сварочного производства и усовершенствовать ее в соответствии с международными стандартами;

- ужесточить контроль сырья, технологических переделов и продукции;

- ввести систему экспертной оценки качества известных, модернизи-рованных и новых сварочных электродов.

Остановимся подробнее на некоторых особенностях экспертной оценки качества покрытых электродов.

Разработчики и изготовители сварочных электродов, как правило, не располагают оборудованием, измерительными приборами, аналитическими средствами, квалифициро-ванным персоналом и нормативной документацией, необходимыми для осуществления многосторонних, подчас уникальных испытаний. Обычно ограничиваются контролем:

- химического состава наплавленного металла;

- некоторых механических характеристик металла шва;

- сварочно-технологических свойств электродов.

Вместе с тем,  до начала производства новых или модернизированных электродов целесообразно сравнить их с известными аналогами по целому ряду важнейших характеристик.

В обобщенном случае это:

- параметры стабильности горения дуги и переноса электродного металла;

- содержание в наплавленном металле водорода (диффузионного и остаточного), азота и кислорода;

- стойкость металла шва против кристаллизационных, горячих (подсолидусных) и холодных трещин;

- хладостойкость и циклическую прочность (при различных видах нагрузки);

- стойкость против межкристаллитной коррозии, коррозии в морской воде и атмосферной коррозии;

- структуру металла шва и околошовной зоны;

- стойкость наплавленного металла при различных видах износа;

- стойкость против теплового и радиационного охрупчивания;

- гигиенические характеристики и др.

Перечисленные характеристики можно оценить численно. Наиболее широкими воз-можностями для этого располагают: ИЭС им.Е.О.Патона, ЦНИИТМАШ, ЦНИИКМ, ЦНИИТС, МГТУ им.Н.Э.Баумана, ИМЕТ им.А.А.Байкова, ВНИИСТ, ВНИИМОНТАЖ, С-П.ГТУ-ЛПИ. Именно эти организации или их компетентные подразделения нужно привлекать в качестве экспертов и исполнителей отдельных сложных или комплексных испытаний.

Однако существует ряд характеристик, численная оценка которых невозможна вследствие отсутствия общепринятых критериев и методов. К таким характеристикам следует отнести:

- качество формирования металла шва;

- отделимость шлаковой корки;

- характер повторного зажигания дуги и др.

В этом случае возможна лишь экспертная оценка.  При этом возникает вероятность необъективного или даже предвзятого отношения к результатам испытаний.

Для объективизации результатов оценки требуется:

- Выработать критерии, по которым можно оценивать ту или иную характеристику.

- Разработать бальную оценку для каждого критерия.

- Проводить оценку группой независимых экспертов.

Для реализации указанных требований нами разработан ФОРМУЛЯР оценки  качества электродов.

Следует отметить, что предлагаемый ФОРМУЛЯР является первым, пробным и относится, в первую очередь, к электродам общего назначения. В зависимости от специфики применения и уровня требований к качеству продукции число контролируемых характеристик может быть уменьшено или увеличено. Критерии и методы оценки свойств, не регламентированных нормативными документами, могут быть выбраны произвольно, однако должны давать достоверную информацию.

Итак, что необходимо Вам сделать, чтобы корректно оценить сварочно-технологические свойства электродов?

Вам следует пригласить нескольких экспертов, чье мнение для Вас или для потребителя будет авторитетным, и попросить их заполнить предлагаемый ФОРМУЛЯР.

По нашему мнению для получения корректных результатов испытаний необходимо соблюсти следующие условия:

- Выбрать аналог электрода, с которым Вы хотите сравнить сварочно-технологические свойства. Такой аналог лучше получить непосредственно от разработчика.

- В любом случае целесообразно использовать аналог определенного диаметра (обычно  4 мм). Учитывая то, что электроды с одинаковой рецептурой покрытия, но разного диаметра, иногда могут обладать несопоставимыми сварочно-технологическими свойствами, типоразмерный ряд испытываемых электродов целесообразно расширить, например, кроме электродов  4 мм испытать электроды  2 или  3 мм.

- Сравниваемые электроды по качеству изготовления должны полностью удовлетворять требованиям ГОСТ 9466-75 и технических условий.

4.  Число оцениваемых параметров в зависимости от уровня требований к электродам  (общего назначения, легированные, высоколегированные, наплавочные, специального назначения) должно быть исчерпывающе достаточным для принятия решения о приемлемости. Как минимум оно должно соответствовать требованиям ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, технических условий на электроды, отраслевых стандартов, правил и нормалей на  выполнение сварочных (наплавочных) работ.

5.   В случае проведения некоторых испытаний в условиях сторонних организаций резуль-  таты должны быть оформлены актами, протоколами или отчетами, содержащими конкретные выводы о приемлемости.

- Сравнительные испытания должны осуществляться в сопоставимых условиях (источник питания, режимы сварки, основной металл, подготовка кромок, источник питания сварочной дуги, квалификация сварщика не ниже III – IV разряда, температура окружающего воздуха и др.).

- Сварные соединения выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 9466-75 и технических условий, а испытываемые образцы – по ГОСТ 6996-66.

При отсутствии аналога нужно принять репперные критерии, значения которых регламентированы стандартами или иной нормативно-технической документацией.

После заполнения ФОРМУЛЯРА каждым из экспертов производится обработка полученной информации. Она осуществляется следующим образом. По каждому блоку показателей (в нашем случае их десять) рассчитывается средний балл (сумма баллов, деленная на число показателей в блоке – колонка 5). Затем определяется средний балл по всему массиву информации (колонка 6) путем суммирования  средних баллов по каждому блоку и деления полученной суммы на их число (в нашем случае – десять). Если средний балл по всему массиву характеристик окажется равным или больше двух, то качество электрода можно считать приемлемым.

ФОРМУЛЯР ОЦЕНКИ  КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОДОВ

| № пп | Оцениваемые характеристики | Качественная сравнительная оценка | Воз- можные баллы | Сумма баллов по блоку | Сред-ний балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Характеристики сварочной дуги, оцениваемые при заданном напряжении холостого хода источника питания на минимальных значениях сварочного тока, предусмотренных технически-ми условиями на электроды конкретной марки. |  |  |  --------- 3 | = |
| 1.1. | Стабильность горения дуги. 1.1.1. Склонность к самопроизвольному поту-ханию (число «обрывов» дуги за период расплавления одного электрода). | Ниже аналога. На уровне аналога. Выше аналога. Гораздо выше аналога | 3 2 1 0 |  |  |
|  | - Среднестатистические значения и коэффициенты вариации (дисперсии) параметров: - сварочного тока; - напряжения на дуге. | - “ - | - “ - |  |  |
| 1.2. | Характер повторного зажигания дуги при замыкании электрода на изделие: - мгновенное – после полного охлаждения электрода без разрушения втулочки; - мгновенное – после кратковременного перерыва (10…30 сек) в горении дуги без разрушения втулочки; - замедленное – после кратковременного перерыва (10…30 сек) в горении дуги и полного разрушения втулочки. | Лучше аналога. На уровне аналога. Хуже аналога. Гораздо хуже аналога. | 3 2 1 0 |  |  |
| 2. | Геометрические показатели формирования металла шва или сварного соединения (рав-номерность по длине; строение поверхности: грубо- или мелкочешуйчатое; усиление шва; наличие подрезов; несплавления кромок; ха-рактер перехода от шва к основному металлу и др.) при сварке на средних режимах, установленных техническими условиями на электроды конкретной марки. |  |  |  -------- 4 | = |
| 2.1. | При наплавке в нижнем положении. | Лучше аналога. На уровне аналога. Хуже аналога. Гораздо хуже аналога. | 3 2 1 0 |  |  |
| 2.2. | При сварке таврового соединения в нижнем положении. | - “ - | - “ - |  |  |
| 2.3. | При сварке таврового или стыкового соедине-ния в вертикальном положении. | - “ - | - “ - |  |  |
| 2.4. | При сварке таврового или стыкового соедине-ния в потолочном положении. | - “ - | - “ - |  |  |
| 3. | Показатели отделимости шлаковой корки при сварке (наплавке) на предельных режимах, установленных техническими условиями на электроды конкретной марки. |  |  |  -------- 2 | = |
| 3.1. | При свободном формировании металла шва. | Лучше аналога. На уровне аналога. Хуже аналога. Гораздо хуже аналога. | 3 2 1 0 |  |  |
| 3.2. | При защемленном формировании шва при сварке в нижнем положении углового или стыкового соединения в разделку кромок. | - “ - | - “ - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Характеристики плавления электродов на пре-дельных режимах, установленных технически-ми условиями на электроды конкретной марки. |  |  |  ------- 5 | = |
| 4.1. | Измерители расплавления электродов |  |  |  |  |
|  | 4.1.1. Производительность наплавки | Выше аналога. На уровне аналога. Ниже аналога. Гораздо ниже аналога. | 3 2 1 0 |  |  |
|  | 4.1.2. Коэффициент наплавки | - “ - | - “ - |  |  |
|  | 4.1.3. Коэффициент набрызгивания | Ниже аналога. На уровне аналога. Выше аналога. Гораздо выше аналога | - “ - |  |  |
|  | - Расход электродов на 1 кг наплавлен- ного металла. | - “ - | - “ - |  |  |
| 4.2. | Склонность электродов к перегреву при пол-ном и непрерывном расплавлении и остаточ-ной длине огарка – 50 мм. | - “ - | - “ - |  |  |
| 5. | Параметры качества наплавленного металла, металла шва и сварочного соединения. Сварные соединения выполняются в соотве-тствии с требованиями ГОСТ 9466-75 и техни-ческих условий, а испытываемые образцы – по ГОСТ 6996-66. |  |  |  -------- 6 | = |
| 5.1. | Определяемые испытаниями на статическое растяжение по ГОСТ 1497-84. 5.1.1. Временное сопротивление разрыву и предел текучести | Выше аналога. На уровне аналога. Ниже аналога. Гораздо ниже аналога. | 3 2 1 0 |  |  |
|  | 5.1.2. Относительное удлинение и сужение. | - “ - | - “ - |  |  |
| 5.2. | Определяемые испытаниями на ударный изгиб по ГОСТ 9454-78: - Ударная вязкость или работа удара при температуре 20оС, 0оС, -20оС, -40оС,-60оС. | - “ - | - “ - |  |  |
|  | - Ударная вязкость или работа удара (на образцах после искусственного старе- ния) при температуре 20оС; 0оС; -20оС; -40оС; -60оС. | - “ - | - “ - |  |  |
| 5.3. | Определяемые испытаниями на статический изгиб (угол загиба) по ГОСТ 14019-80. | - “ - | - “ - |  |  |
| 5.4. | Твердость наплавленного металла (для изно-состойкой наплавки) по ГОСТ 9013-59 или ГОСТ 9012-59. | - “ - | - “ - |  |  |
| 6. | Наличие в металле шва и сварном соеди-нении дефектов |  |  |  -------- 4 | = |
| 6.1. | Пористости, оцениваемой по ГОСТ 9466-75 и ГОСТ 30242-97. 6.1.1. При сварке по кромкам, очищенным от окалины и ржавчины. | Ниже аналога. На уровне аналога. Выше аналога. Гораздо выше аналога | - “ - |  |  |
|  | 6.1.2. При сварке по кромкам, покрытым ока- линой, ржавчиной или антикоррозион- ным грунтом. | - “ - | - “ - |  |  |
| 6.2. | Кристаллизационных, горячих, холодных тре- щин. Стойкость против трещин оценивается по ГОСТ 9466-75, ГОСТ 26389-84, ГОСТ 26388-84. | Выше аналога. На уровне аналога. Ниже аналога. Гораздо ниже аналога. | 3 2 1 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.3. | Шлаковых включений. Оценивается по ГОСТ 9466-74, ГОСТ 30242-97. | Ниже аналога. На уровне аналога. Выше аналога. Гораздо выше аналога | 3 2 1 0 |  |  |
| 7. | Содержание в наплавленном металле: |  |  |  -------- 5 | = |
| 7.1. | Серы, по ГОСТ 12345-88 или ГОСТ 18895-81 | - “ - | - “ - |  |  |
| 7.2. | Фосфора, по ГОСТ 12345-88 или ГОСТ 18895-81 | - “ - | - “ - |  |  |
| 7.3. | Водорода, в т.ч. диффузионного, по ГОСТ 23338-91 | - “ - | - “ - |  |  |
| 7.4. | Азота*, по ГОСТ 12359-81 | - “ - | - “ - |  |  |
| 7.5. | Кислорода | - “ - | - “ - |  |  |
| 8. | Специальные свойства наплавленного ме-талла, металла шва и сварного соединения: |  |  |  -------- 5 | = |
| 8.1. | Износостойкость при определенном виде изно-са, например, ударно-абразивном (для износо-стойкой наплавки) | Выше аналога. На уровне аналога. Ниже аналога. Гораздо ниже аналога. | 3 2 1 0 |  |  |
| 8.2. | Стойкость против коррозии в морской воде (для материалов, применяемых в судострое-нии) | - “ - | - “ - |  |  |
| 8.3. | Стойкость против межкристаллитной коррозии (для высоколегированных коррозионностойких сталей), оцениваемая методами, изложенными в ГОСТ 6032-89. | - “ - | - “ - |  |  |
| 8.4. | Циклическая (усталостная) прочность при симметричной изгибающей нагрузке. | - “ - | - “ - |  |  |
| 8.5. | Стабильность структуры при длительном высокотемпературном воздействии (для теплоустойчивых сталей) | - “ - | - “ - |  |  |
| 9. | Гигиенические характеристики электродов, определяемые при сварке на предельных режимах, предусмотренных техническими условиями для электродов конкретной марки. |  |  |  ---------- 2 | = |
| 9.1. | Валовые выделения твердой составляющей сварочного аэрозоля (ТССА), выраженные в граммах за минуту сварки и граммах на 1 кг расплавленных электродов | Ниже аналога. На уровне аналога. Выше аналога. Гораздо выше аналога | - “ - |  |  |
| 9.2. | Химический состав ТССА (содержание наи-более токсичных составляющих – соединений марганца, хрома, растворимых и нераст-воримых фторидов и др.) | - “ - | - “ - |  |  |
| 10. | Гигроскопичность электродного покрытия при заданных температуре и относительной влажности воздуха. | - “ - | - “ - |  | = |
|  | И Т О Г О |  |  --- = 10 |  |  |

*  В ряде случаев азот используется как легирующий элемент, повышающий коррозионную стойкость

сталей.

По нашему мнению, если бальная оценка какого-либо из показателей по п.п.5.1.1; 5.1.2; 5.2.1; 5.4 (для износостойкой наплавки); 6.1.1; 6.2; 7.1; 7.2; 9.1; 9.2 окажется равной нулю или нескольких из них – единице, то такие электроды без дальнейших испытаний следует признать непригодными. Это позволит избежать затрат на проведение других испытаний.

Для изготовителей электродов важно отметить, что помимо перечисленных показателей, характеризующих потребительские свойства электродов, существуют показатели, характеризующие технологичность электродов в изготовлении. К ним, в частности, можно отнести следующие:

- средняя энергоемкость производства одной тонны электродов;

- стабильность показателя разнотолщинности нанесения покрытия (в пределах допусков ГОСТ 9466-75) во времени, например, за одну рабочую смену;

- прочность покрытия после сушки-прокалки электродов;

- себестоимость производства одной тонны электродов.

Если окажется, что по этим показателям новый материал будет уступать прототипу, то  его производство окажется нецелесообразным.

Обычно, такая оценка должна предшествовать всестороннему изучению потребительских свойств электродов, предлагаемых для постановки на производство.

Р Е Ф Е Р А Т

Описаны причины ухудшения качества покрытых металлических электродов для дуговой сварки и наплавки. Рассмотрены важнейшие характеристики, отражающие свойства электродов. Предложена методика экспертной оценки, использование которой позволит потребителям объективно сравнивать свойства электродов в зависимости от их назначения, а разработчикам и технологам - планировать работу по повышению их качества.