к.т.н. Гнатенко М.Ф.

фирма ВЕЛМА, г.Киев

Новые технологические приемы при производстве

покрытых сварочных электродов

Обобщая опыт заводов, институтов, а также ведущих специалистов-электродчиков, результаты собственных технологических экспериментов, фирма ВЕЛМА:

- разработала практические методы рационального пластифицирования обмазочных масс при использовании жидких стекол различных видов, модулей, плотностей и вязкостей, сохраняя при этом нужные сварочно-технологические свойства электродов;

- выработала требования, разработала и практически реализовала методы регулирования зерновых компонентов шихты с учетом их влияния на сварочно-технологические свойства электродов;

- установила рациональные режимы приготовления разных типов обмазочных масс в смесителях разных моделей;

- усовершенствовала конструкцию опрессовочной головки электродообмазочного пресса с целью оптимизации условий формирования структуры  потока обмазочной массы и улучшения качества опрессовки электродов;

- разработала эффективную схему утилизации отходов обмазочной массы в производстве электродов.

Остановлюсь на каждом из названных решений, начав с приемов и рекомендаций по пластифицированию обмазочных масс.

Обычно уровень пластичности обмазочных масс оценивается двумя показателями: величинами давления их опрессовки и пластической прочности. Справедливо считается, что чем ниже давление опрессовки и выше пластическая прочность, тем масса пластичнее. Подразумевалось, что давление опрессовки при этом сохраняется стабильным. Для оценки давления опрессовки и пластической прочности обмазочной массы использовались капиллярный и конический пластометр соответственно.

Однако, на практике часто получалось иначе. В контрольном                                         опыте, проведенном на капиллярном пластометре, наблюдали стабильное истечение обмазочной массы, а при нанесении обмазки на стержни электродов при их опрессовке на промышленном прессе масса истекала нестабильно, что проявлялось в колебаниях разнотолщинности покрытия.

По-видимому характер изменения во времени давления истечения обмазочной массы сквозь капилляр пластометра не всегда отражает характер и стабильность формирования структуры потока массы в прессовой камере электродообмазочного пресса.

В результате исследований, в свое время выполненных автором в ИЭС им.Е.О.Патона, была предложена специальная методика, применяя которую можно оценить свойство обмазочных масс и обеспечивать стабильную концентричность нанесения покрытия. Его (это свойство) представляют в виде зависимости изменения давления истечения массы во времени из капиллярного резервуара, через формующую насадку, моделирующую условия формирования потока массы в опрессовочной камере электродообмазочного пресса.

Опрессовочные свойства массы считаются хорошими, если давление истечения стабильно. Если же отмечается пульсация давления, то качественно опрессовать такие массы не представляется возможным, т.е. пластичность массы не удовлетворительна.

Таким образом, пластичность обмазочных масс следует характеризовать тремя параметрами:

- давлением опрессовки (истечения) обмазочной массы (Ропр, кг/см2 на массу);

- пластической прочностью (прочность на смятие) массы (Рm, кг/см2);

- опрессовочными свойствами обмазочной массы при формировании ее потока в опрессовочной зоне.

С учетом изложенных соображений предлагается диаграмма пластичности обмазочных масс в системе координат: “Давление истечения-опрессовки (Ропр, кг/см2) - Пластическая прочность (Рm, кг/см2), которая учитывает и характер (см.рисунок) истечения обмазочной массы.

На диаграмме выделены области с различной пластичностью. Если характеристики масс попадают в область “2” (а еще лучше в область “1”), то такие массы обладают хорошими пластическими (опрессовочными) свойствами, т.е. гарантируется высокое качество опрессовки электродов. Нужное сочетание характеристик можно обеспечить разными приемами.

Известно, что пластические (опрессовочные) свойства электродных обмазочных масс  регулируются:

- рецептурным и зерновым составом шихты, в т.ч. физико-химическим состоянием поверхности порошков;

-  свойствами жидкого стекла;

-  способом пластифицирования.

К сожалению, характер влияния тех или других параметров на пластичность не однозначен. Это объясняется тем, что физико-химические свойства поверхности частиц и свойства жидкого стекла могут быть различными при одних и тех же их составах и одинаковых  параметрах их обработки. И, как следствие, при производстве электродов бывают такие ситуации, когда процесс опрессовки электродов становится неуправляемым по разнотолщинности покрытия. И лишь опытные технологи путем проб,  ошибок и, опираясь на интуицию,  восстанавливают стабильность процесса.

Результаты анализа подобных ситуаций и проведенных нами специальных опытов позволили разработать практические методы прогнозирования и регулирования опрессовочных свойств  обмазочных масс.

Методика нацелена на конечный результат, т.е. на обеспечение стабильности процесса опрессовки электродов, а приемы регулирования назначаются на стадии приготовления обмазочной массы с учетом всех данных, полученных в ходе обычного контроля всех предыдущих стадий технологического процесса.

В результате технолог получает возможность определить рациональный способ корректировки пластичности (опрессовочных свойств) обмазочных масс: что, где, когда, сколько, как применить, добавить, скорректировать с помощью того либо другого пластификатора, модификатора, режимов смешивания и т.п.

Все это осуществляется оперативно при минимальных затратах времени и материальных издержках, обеспечивает получение стабильного и высокого качества опрессовки электродов, управляемость процессом.

Для оптимизации гранулометрического состава шихты были выбраны следующие критерии:

- максимально допустимый размер частиц порошков;

- минимальный уровень пористости шихты;

- минимально допустимое количество слоев, участвующих в формировании потока течения обмазочных масс;

- минимальное сопротивление трения между слоями.

Требуемый зерновой состав шихты обеспечивается за счет соответствующих комбинаций зернового состава компонентов с учетом их влияния на характеристики  жидкого стекла и на сварочно-технологические свойства электродов.

При разработке рациональных режимов приготовления обмазочных масс учитываются  такие параметры, как:

- рецептурный и зерновой состав шихты;

- тип смесителя (при необходимости подбор типа смесителя и изменение конструкции рабочих органов);

- характеристики жидкого стекла;

- способ пластифицирования.

Это обеспечивает высокое качество приготовления обмазочных масс.

Что касается совершенствования конструкции опрессовочной головки, то ее параметры тоже тесно увязывались со стабильностью концентричного нанесения покрытия. Было выявлено, что помимо равномерного формирования потока массы необходимо стремиться к уменьшению потерь давления в заходной зоне и опрессовочной головке,  не допускать “затирания” массы и образования застойных или медленно обновляющихся зон потока в заходной зоне. Учитывали также то обстоятельство, что в разных ее участках обмазочным массам необходимо создавать разные условия истечения: от максимально возможных степеней саморегулирования  до минимально возможных.

Усовершенствованные режимы термообработки включали в себя:

- предварительную термообработку с провяливанием;

- применение рамок  специальной конструкции, не травмирующих покрытие;

- уточненную максимальную температуру прокалки электродов.

Это гарантирует высокое качество покрытия без дефектов при термообработке, а также экономию электроэнергии.

Предлагаемая схема 100-процентного возврата отходов обмазочной массы в производство исключает ухудшение качества покрытия электродов (в т.ч. сварочно-технологических свойств), экономит сырье и электроэнергию.

На основании полученных данных и выявленных закономерностей под эгидой Ассоциации “Электрод” нами был разработан формуляр оценки технологического уровня производства покрытых сварочных электродов. После соответствующей доработки специалистами-технологами - членами Ассоциации “Электрод” формуляр был утвержден и используется соответствующей экспертной комиссией  Ассоциации при оценке технологии производств.

Все разработанные приемы и рекомендации могут быть реализованы фирмой ВЕЛМА у заинтересованного заказчика. Комплексный подход к оптимизации техноло-гического процесса позволяет, по нашим оценкам,  снизить   себестоимость продукции на 10-30%.